# 箱包检验设备项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱包容积测定仪 | 1套 |  |
| 2 | 箱包磁力扣耐疲劳试验机 | 1套 |  |
| 3 | 插扣件耐用性试验机 | 1套 |  |
| 4 | 耐折试验机 | 1套 |  |
| 5 | 纸箱抗压试验机 | 1套 |  |

箱包容积测定、箱包磁力扣耐疲劳试验机、插扣件耐用性试验机、耐折试验机，设备需满足QB/T 1333-2018《背提包》、QB/T 2155-2018《旅行箱包》标准中试验方法要求，电源为AC220V、50HZ，其他设备参数明细如下：

1. 箱包容积测定仪

满足QB/T 5083-2017方法标准要求，可完成QB/T 1333-2018、QB/T 2155-2018标准中相关产品容积、容积率的测定。具体要求为：

- 配备必要的量杯或其他量具；

- 托板角度可实现0-90°范围内自行调节；

- 设备表面采用铝合金氧化处理，夹具采用环保镀镍处理；

- 填充料：聚丙烯或聚乙烯塑料粒，粒径2mm-3mm，密度0.94g/cm3-0.96g/cm3。

2. 箱包磁力扣耐疲劳试验机

满足QB/T 5084-2017方法标准要求，可完成QB/T 1333-2018标准中相关产品磁力扣在拉力作用下耐久能力的测定。具体参数为：

- 设备具有上、下夹具的固定装置，上夹具用于固定扣件上所在的包体或包盖，下试样夹具用于固定扣件下部件所在包体。

- 设备可实现（600±10）°/min的角速度；

- 可设定测试次数，并采用计数器记录开合次数；

- 试验过程中，控制装置具有异常情况下自动停机保护功能及记忆功能。

3. 插扣件耐用性试验机

满足QB/T 5247-2018方法标准要求，可完成QB/T 1333-2018标准中相关产品插扣件在拉力作用下耐久性能的测定。具体参数如下：

- 采用气动方式提供测试动力；

- 扣件行程可达到100mm；

- 配备扣锁自动开合装置；

- 频率（25±2）次/min，也可根据需要设定耐折频率、测试次数；

- 控制装置具有异常情况下自动停机保护功能及记忆功能。

4. 耐折试验机

满足QB/T 5246-2018方法标准要求，可完成QB/T 1333-2018标准中相关产品背带、软提把等部件在一定频率和负重条件下的耐折性能，参数要求如下：

- 控制装置具有自动停机保护功能；

- 测力计精度为0.1N；

- 驱动装置反复行程（55±3）mm；

- 耐折频率（40±1）次/min，也可根据需要设定耐折频率、测试次数；

- 设备具有砝码加载负重结构，配备0.5kg、 2kg、4kg 组合式砝码，负重与初始隔距需根据弯曲力测试计测得的弯力大小选取；

- 配备有弯曲力测试计，其中压脚直径为（10±1）mm，测力计精度为0.1N，试样开口端距压脚边缘（10±1）mm，弯曲块高度（30±1）mm；

- 具有集成一体化面膜处理控制面板及报警功能。

5. 纸箱抗压试验机：

满足GB/T 4857.4《包装 运输包装件 压力试验方法》、GB/T 4857.3《包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法》、ISO 2874《包装--完整、满装的运输包装件--压力试验机》、ISO 2874《包装--完整、满装的运输包装件--用压力试验机进行的堆码试验》标准要求。

（1）最大测试尺寸应至少满足1.2m(L)×1.2m(W) ×1.2m(H)；

（2）力值量程可达到20KN；

（3）测试速度可控但不限于10 mm/min±2mm/min，其他速度可调；

（4）系统采用模块化控制，试验过程实现自动化；

（5）具备过载急停按钮控制、上下行限位控制、超量程报警功能；

（6）试验机采用高精度电机驱动，定位精度可达2mm。