证书招标参数

- 名称：珠宝鉴定证书

- 用途和使用条件

用于制作珠宝鉴定纸质证明文件，适用于所有A3或A4喷墨打印机、激光彩色打印机。

- 技术参数

1、主要尺寸：

①、四联张255mm×166mm（公差±1.5mm）

②、九联张264mm×171mm（公差±1.5mm）

③、十六联张368mm×188mm（公差±1.5mm）

④、其他（根据业务开展需要设计其他尺寸）

2、纸张颜色：白色

3、纸张厚度：101.5μm—117μm

4、纸张克重：130g—150g

5、粗糙度：正面: 90-150 MI/Min@ 150 mm W.G

背面: 120-200 MI/Min@150 mm W.G

6、通透性：150-400 MI/Min@150mm W.G

7、透光性：75%

8、灰分程度：8-10 %

9、光泽度：4.0-6.0 % (85度的倾斜角˳)

10、纸张拉伸度：4.0-8.0 %

11、耐撕度：10.0-17.0%

12、耐热强度：1.96kg/cm2

13、印刷要求：在印刷过程中，应无破损并不得产生皱折，不能产生强烈的气味

14、纸张成分：75%的木浆和25%的棉浆

*15、纸张质量：纸张必须提供质量保证书，至少五年内纸张不会变质/变色或失去对化学品的敏感性

16、证书质量：不卡纸

*17、防伪要求：

①、无色荧光：在紫外灯照射下呈现红色的LOGO标识，正常下肉眼无法看见

②、防伪雕刻底纹：由专业的防伪雕刻软件制作而成，版纹及块大小粗细有变化，普通软件无法完成

③、图文挂网：由专业的设计软件通过多重参数制作而成的唯一图案，里面的图块形状大小方向均不一样，无法翻版复制

④隐藏微缩文字：证书内有“鉴定证书”文字隐藏

- 售后服务与技术支持

*1、版面设计：按照采购方的需要，免费且不限次数对印刷版面进行修改、设计。版面设计原图版权归采购人所有。

标签招标参数

一、名称：贵金属检验标签

二、用途和使用条件

用于贵金属验货检验合格证明。

*适用于热转印标签打印机，如：Godex（科诚）。

*适配全树脂基碳带。

三、技术参数

1、主要尺寸：

①、两联35mm×80mm（公差±1.5mm）

②、三联32mm×52mm（公差±1.5mm）

③、其他尺寸（根据业务开展需要设计其他尺寸）

2、材质：①、两联：150g铜版纸覆50μm可打印膜

②、三联：250gPET或280gPE+哑膜

3、光泽度：4.0-6.0 % (85度的倾斜角)

4、纸张拉伸度：4.0-8.0 %

5、耐撕度：10.0-17.0%

6、耐热强度：1.96kg/cm2

7、印刷要求：在印刷过程中，应无破损并不得产生皱折，不能产生强烈的气味

8、防伪要求：

①、无色荧光：在紫外灯照射下呈现红色的LOGO标识，正常下肉眼无法看见

②、热防伪：加热后特定文字消失，冷却后恢复原貌。

四、售后服务与技术支持

*1、版面设计：按照采购方的需要，免费且不限次数对印刷版面进行修改、设计，包含采购人目前现有的20个版面。版面设计原图版权归采购人所有。

*2、现场支持：免费且不限次数去客户现场处理可能因标签印刷导致不能打印或打印不清晰等相关问题。